佛山市食品相关产品质量监督抽查实施细则

（2022年修订版）

一、适用范围

本细则适用于佛山市内生产和流通领域食品相关产品监督抽查，监督抽查产品范围为塑料一次性餐饮具（含可降解材料一次性餐饮具）、一次性竹木筷子、非复合膜袋、复合膜袋、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚碳酸酯（PC）饮用水罐、食品接触用塑料包装容器、工具等制品、塑料杯、塑料菜板、塑料购物袋、塑料瓶盖、食品接触用纸包装及容器等制品、餐具洗涤剂、压力锅、商用电动食品加工设备、纸吸管、奶瓶、奶嘴、婴幼儿塑料餐饮具、密胺塑料餐具、保鲜膜（袋）、脂肪性食品及酒类食品(乙醇含量高于20%)的塑料包装材料（密封垫片）、食品用玻璃制品、食品用陶瓷制品、不锈钢餐厨具（碗、筷、勺、叉、刀等）、不锈钢容器（杯、壶等）、食品用铝制品及容器（含铝箔纸）、食品烘焙用橡胶制品等。

二、检验依据

GB 4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》

GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》

GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》

GB 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

GB 4806.10-2016《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》

GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》

GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》

GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》

GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》

GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

GB/T 19790.2-2005《一次性筷子 第2部分：竹筷》

GB/T 19790.1-2005《一次性筷子 第1部分：木筷》

GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》

GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》

GB/T 18706-2008《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》等

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

三、抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下作适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于承检机构。应抽取2017年4月19日以后（含4月19日）生产的产品（一次性木筷子应抽取2021年03月09日前生产的产品）。抽样数量见下表

| 序号 | 抽查产品 | 相关产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性塑料餐饮具（含可降解材料一次性餐饮具） | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯、密胺、玻璃钢、尼龙、其他材质的碗、碟、杯、刀、叉、饭盒、托等 | 不少于40个，30个作为检验样品，10个作为复检备用样品。（接触食品面积较小的产品，如刀、叉等，样品量适当翻倍） |
| 2 | 一次性竹木筷子 | 一次性竹筷子、一次性木筷子 | 不少于3包（不少于50双/包），2包作为检验样品，1包作为复检备用样品。 |
| 3 | 非复合膜（袋） | 聚乙烯，聚丙烯，尼龙，聚酯等 | 卷膜：不少于3卷,2卷作为检验样品，1卷作为复检备用样品。 袋类：不少于70个,50个作为检验用品，20个作为复检备用样品。 |
| 4 | 复合膜（袋） | 聚乙烯，聚丙烯，尼龙，聚酯等多种材质复合的膜袋 | 卷膜：不少于3卷,2卷作为检验样品，1卷作为复检备用样品。 袋类：不少于100个,80个作为检验用品，20个作为复检备用样品。 |
| 5 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶、塑料瓶（PET） | 不少于25个，其中20个作为检验样品，5个作为复检备用样品。 |
| 6 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 不少于10个，其中8个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
| 7 | 密胺餐具 | 密胺筷、密胺碗等 | 勺、叉、筷等小件密胺餐具：不少于50个（双），40个作为检验样品，10个作为复检备用样品； 碗、杯、汤盅、餐碟等密胺餐具：不少于20个，15个作为检验样品，5个作为复检备用样品。 |
| 8 | 食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯等 | 不少于20个，16个作为检验样品，4个作为复检备用样品。（接触食品面积较小的产品，如刀、叉等，样品量适当翻倍） |
| 9 | 塑料杯 | 塑料杯 | 不少于25个，其中20个作为检验样品，5个作为复检备用样品 |
| 10 | 塑料菜板 | 聚乙烯（PE）菜板、聚丙烯（PP）菜板 | 不少于8个，其中6个作为检验样品，2个作为复检备用样品 |
| 11 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 不少于100个，60个作为检验样品，40个作为复检备用样品。 |
| 12 | 塑料瓶盖 | 普通塑料瓶盖、塑料防盗瓶盖、组合式防伪瓶盖等 | 不少于100个，60个作为检验样品，40个作为复检备用样品。 |
| 13 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 纸杯、纸餐盒、纸碗、纸盒、纸盘、纸托等 | 抽取3个独立包装，每个独立包装不少于20个。其中2个独立包装作为检验样品，另一个独立包装作为复检备用样品。（单个样品直径小于10cm时（或单个独立包装样品量小于25g时），检验样品量翻倍） |
| 14 | 餐具洗涤剂 | 包装规格＜2kg（L）：不少于4个独立包装。 包装规格≥2kg（L）：不少于2个独立包装。 | 包装规格＜2kg（L）：不少于2个独立包装。 包装规格≥2kg（L）：不少于1个独立包装。 |
| 15 | 压力锅 | 不锈钢压力锅、铝压力锅 | 不少于4个，3个作为检验样品，1个作为复检备用样品。 |
| 16 | 商用电动食品加工设备 | 电炖锅、电蒸锅、电水壶、绞肉机、面条机、果浆汁榨取器、切片机等 | 不少于4台，其中3台作为检验样品，1台作为复检备用样品。 |
| 17 | 纸吸管 | 纸吸管 | 抽取3个独立包装，每个独立包装不少于20个。其中2个独立包装作为检验样品，另一个独立包装作为复检备用样品。 |
| 18 | 奶瓶 | PP、PPSU、PES等塑料奶瓶 | 不少于12个，10个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
| 19 | 奶嘴 | 天然橡胶.顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶奶嘴 | 不少于20个，15个作为检验样品，5个作为复检备用样品。 |
| 20 | 婴幼儿塑料餐饮具 | 碗、碟、杯、刀、叉、饭盒、托等 | 不少于20个，16个作为检验样品，4个作为复检备用样品。 |
| 21 | 保鲜膜（袋） | 聚氯乙烯、聚乙烯等保鲜膜、袋 | 不少于3卷,2卷作为检验样品，1卷作为复检备用样品。 |
| 22 | 脂肪性食品及酒类食品(乙醇含量高于20%)的塑料包装材料（密封垫片） | 聚乙烯，聚丙烯，尼龙，聚酯等 | 少于20个，16个作为检验样品，4个作为复检备用样品。 |
| 23 | 食品用玻璃制品 | 玻璃制碗、碟、杯、勺、罐、瓶、盆等 | 不少于12个，6个作为检验样品，6个作为复检备用样品。（接触食品面积较小或体积的产品，如勺等，样品量适当增加） |
| 24 | 食品用陶瓷制品 | 陶瓷制碗、碟、杯、勺、罐、瓶、盆等 | 不少于12个，6个作为检验样品，6个作为复检备用样品。（接触食品面积较小或体积的产品，如勺等，样品量适当增加） |
| 25 | 不锈钢餐厨具 | 碗、筷、勺、叉、刀等 | 不少于6个，4个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
| 26 | 不锈钢容器 | 杯、壶等 | 不少于6个，4个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
| 27 | 食品用铝制品及容器 | 铝碗、铝饭盒、铝箔纸等 | 不少于6个，4个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
| 28 | 食品烘焙用橡胶制品 | 橡胶勺、橡胶模具等 | 不少于10个，8个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |

注：需提供产品的标识或符合性声明。

四、检验项目要求

| 产品 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性塑料餐饮具（含可降解材料一次性餐饮具） | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016/ GB/T 18006.1-2009 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量（蒸发残渣） | GB 4806.7-2016/ GB/T 18006.1-2009 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016/ GB/T 18006.1-2009 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016/ GB/T 18006.1-2009 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 己二酸二（2－乙基己基）酯迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.28-2016 |  |
|  | 6 | 大肠菌群a | GB 14934-2016 | GB 14934-2016 附录B | a：仅限执行标准为GB/T 18006.1的产品检测 |
|  | 7 | 致病菌（沙门氏菌）a | GB 14934-2016 | GB 14934-2016 附录C |  |
|  | 8 | 霉菌计数a | GB/T 18006.1-2009 | GB 4789.15-2016 |  |
| 一次性竹木筷子 | 一次性竹筷子 | 1 | 大肠菌群 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.3-2016 |  |
|  |  | 2 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.4-2016 |  |
|  |  | 3 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.5-2012 |  |
|  |  | 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.10-2016 |  |
|  |  | 5 | β型溶血性链球菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.11-2014 |  |
|  |  | 6 | 霉菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.15-2016 |  |
|  |  | 7 | 含水率 | GB/T 19790.2-2005 | GB 19790.2-2005 |  |
|  |  | 8 | 噻苯咪唑 | GB/T 19790.2-2005 | GB 19790.2-2005 |  |
|  |  | 9 | 邻苯基苯酚 | GB/T 19790.2-2005 | GB 19790.2-2005 |  |
|  |  | 10 | 联苯 | GB/T 19790.2-2005 | GB 19790.2-2005 |  |
|  |  | 11 | 抑霉唑 | GB/T 19790.2-2005 | GB 19790.2-2005 |  |
|  |  | 12 | 二氧化硫浸出量（以SO2计） | GB/T 19790.2-2005 | GB 31604.32-2016 |  |
|  |  | 13 | 感官 | GB/T 19790.2-2005 | GB/T 19790.2-2005 |  |
|  | 一次性木筷子 | 1 | 含水率 | GB/T 19790.1-2005 | GB/T 1931-2009 | 限2021年03月09日之前生产的产品 |
|  |  | 2 | 二氧化硫浸出量（以SO2计） | GB/T 19790.1-2005 | GB 31604.32-2016 |  |
|  |  | 3 | 大肠菌群 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.3-2016 |  |
|  |  | 4 | 霉菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.15-2016 |  |
|  |  | 5 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.4-2016 |  |
|  |  | 6 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.5-2012 |  |
|  |  | 7 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.10-2016 |  |
|  |  | 8 | β型溶血性链球菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.11-2014 |  |
|  |  | 9 | 感官 | GB/T 19790.1-2005 | GB/T 19790.1-2005 |  |
| 非复合膜 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  | 6 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 7 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
| 复合膜 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 / GB 9683-1988 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量（蒸发残渣） | GB 4806.7-2016 / GB 9683-1988 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 / GB 9683-1988 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 甲苯二胺（二氨基甲苯） | GB 9683-1988 | GB 31604.23-2016 |  |
|  | 5 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008等 | GB/T 10004-2008 |  |
|  | 6 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008等 | GB/T 10004-2008 | 执行产品标准中有微生物要求的应按标准要求进行，例如GB 19741、GB/T 18454、GB/T 18706等。 |
|  | 7 | 微生物总数 | GB/T 19741-2005 | GB 4789.2-2016 |  |
|  | 8 | 菌落总数 | GB/T 18706-2008 | GB 4789.2-2016 |  |
|  | 9 | 大肠菌群 | GB/T 18706-2008 | GB 4789.3-2016 |  |
|  | 10 | 致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌） | GB/T 19741-2005 GB/T 18706-2008 | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 |  |
|  | 11 | 霉菌 | GB/T 18706-2008 | GB 4789.15-2016 |  |
|  | 12 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 / GB 9683-1988 | GB 4806.7-2016 |  |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 4.2 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.7-2016 | 限添加了着色剂的产品 |
|  | 6 | 特定迁移量（以锑计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | 视具体CAS号 |
|  | 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.21-2016 |  |
|  | 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.44-2016 |  |
| 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | 限添加了着色剂的产品 |
|  | 6 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水) | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.46-2016 | 视具体CAS号 |
|  | 7 | 双酚A特定迁移量 | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.10-2016 |  |
| 密胺餐具 | 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 甲醛单体迁移量 | GB4806.6-2016 | GB31604.48-2016 |  |
|  | 5 | 三聚氰胺单体迁移量 | GB4806.6-2016 | GB 31604.15-2016 |  |
|  | 6 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 7 | 重金属（以Pb计） | GB4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
| 食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  | 6 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | 限PET材质 |
|  | 7 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 8 | 游离酚（蒸馏水） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 | 限PC材质 |
|  | 9 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 | 限PC材质 |
|  | 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
| 塑料杯 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  | 6 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | 限PET材质 |
|  | 7 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 8 | 游离酚（蒸馏水） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 | 限PC材质 |
|  | 9 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 | 限PC材质 |
|  | 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
| 塑料菜板 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  | 6 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | 限PET材质 |
|  | 7 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 8 | 游离酚（蒸馏水） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 | 限PC材质 |
|  | 9 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 | 限PC材质 |
|  | 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
| 塑料购物袋 | 1 | 尺寸偏差 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | 2020年12月31日前生产的按GB/T 21661-2008执行，2020年12月31日后生产的按GB/T 21661-2020执行 |
|  | 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 |  |
|  | 3 | 提吊试验 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 |  |
|  | 4 | 漏水性 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 |  |
|  | 5 | 封合强度 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 |  |
|  | 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008/ GB/T 21661-2020 |  |
|  | 7 | 总迁移量a | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | a.仅针对与食品直接接触的塑料购物袋。 b.仅适用于添加了着色剂的产品。 |
|  | 8 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 9 | 重金属（以Pb计）a | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 10 | 脱色试验a、b | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |  |
| 塑料瓶盖 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  | 6 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | 限PET材质 |
|  | 7 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 8 | 游离酚（蒸馏水） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 | 限PC材质 |
|  | 9 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 | 限PC材质 |
|  | 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
| 食品接触用纸包装及容器等制品 | 1 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |  |
|  | 2 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |  |
|  | 3 | 荧光性物质（波长254nm和365nm） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |  |
|  | 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |  |
|  | 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016/ GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016/ GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 | 仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的成品纸和纸板材料及制品 |
|  | 7 | 重金属 (以Pb计) | GB 4806.8-2016/ GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 8 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |  |
|  | 9 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |  |
|  | 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |  |
|  | 11 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |  |
| 手洗餐具用 洗涤剂 | 1 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000附录C |  |
|  | 2 | 甲醇 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000附录D |  |
|  | 3 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000附录E |  |
|  | 4 | 砷（以As计） | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000附录F |  |
|  | 5 | 重金属（以Pb计） | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000附录G |  |
|  | 6 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.2-2016 |  |
|  | 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.3-2016 |  |
| 食品安全 国家标准 洗涤剂 | 1 | 砷（As） | GB 14930.1-2015 | GB/T 30797-2014 |  |
|  | 2 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015 | GB/T 30799-2014 |  |
|  | 3 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | GB/T 30795-2014 |  |
|  | 4 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 | GB/T 30796-2014 |  |
|  | 5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.2-2016 |  |
|  | 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.3-2016 |  |
| 压力锅 | 金属部件 | 1 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 4 | 铬（Cr）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.49-2016 | 仅不锈钢检测（马氏体不锈钢除外） |
|  |  | 5 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.49-2016 | 仅不锈钢检测 |
|  |  | 6 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 密封圈 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.11-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 3 | 重金属（以Pb计) | GB 4806.11-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 4 | 感官要求 | GB 4806.11-2016 | GB 4806.11-2016 |  |
| 商用电动食品加工设备 | 塑料部件 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  |  | 5 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  |  | 6 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | 限PET材质 |
|  |  | 7 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  |  | 8 | 游离酚（蒸馏水） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 | 限PC材质 |
|  |  | 9 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 | 限PC材质 |
|  |  | 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 橡胶部件 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.11-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.11-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 4 | 感官要求 | GB 4806.11-2016 | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 玻璃部件 | 1 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 | GB 31604.24，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 2 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 3 | 感官要求 | GB 4806.5-2016 | GB 4806.5-2016 |  |
|  | 金属部件 | 1 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  |  | 4 | 铬（Cr）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.25，或GB 31604.49-2016第二部分 | 仅不锈钢检测（马氏体不锈钢除外） |
|  |  | 5 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.33，或GB 31604.49-2016第二部分 | 仅不锈钢检测 |
|  |  | 6 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 涂层部件 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.10-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.10-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 4 | 其他单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.10-2016 | SN/T 2257-2015等 |  |
|  |  | 5 | 感官要求 | GB 4806.10-2016 | GB 4806.10-2016 |  |
|  | 陶瓷部件 | 1 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |  |
|  |  | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016或GB 31604.49-2016 |  |
|  |  | 3 | 感官要求 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4-2016 |  |
| 纸吸管 | 1 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |  |
|  | 2 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |  |
|  | 3 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |  |
|  | 4 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016/ GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 5 | 重金属 (以Pb计) | GB 4806.8-2016/ GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |  |
|  | 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |  |
|  | 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |  |
| 奶瓶 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 5 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 6 | 特定迁移量（以锑计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | 限PET材质 |
|  | 7 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 8 | 塑化剂 | GB 9685-2016 附录A.1 | GB 31604.30-2016 |  |
| 奶嘴 | 1 | 感官 | GB 4806.2-2015 | GB 4806.2-2015 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 重金属 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 锌（Zn）迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.42-2016 |  |
|  | 6 | 挥发性物质 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |  |
|  | 7 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |  |
|  | 8 | 2,2'-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |  |
|  | 9 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺） | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 GB/T 24153-2009 |  |
|  | 10 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺可生成物） | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 GB/T 24153-2009 |  |
|  | 11 | 塑化剂 | GB 9685-2016 附录A.1 | GB 31604.30-2016 |  |
| 婴幼儿塑料餐饮具 | 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 重金属 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 6 | 塑化剂 | GB 9685-2016 附录A.1 | GB 31604.30-2016 |  |
| 保鲜膜（袋）非复合保鲜膜（袋） | 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 重金属 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 6 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 7 | 氯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
| 脂肪性食品及酒类食品(乙醇含量高于20%)的塑料包装材料（密封垫片） | 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |  |
|  | 6 | 塑化剂（DMP、DEP、DAP、DIBP、DBP、DMEP、BMPP、DEEP、DPP、DHXP、BBP、DBEP、DCHP、DEHP、DPhP、DINP、DNOP、DNP） | GB 9685-2016 附录A.1 | GB 31604.30-2016 |  |
| 食品用玻璃制品 | 1 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 | GB 31604.24-2016或 GB 31604.49-2016 |  |
|  | 2 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 | GB 31604.34-2016或 GB 31604.49-2016 |  |
| 食品用陶瓷制品 | 1 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016或 GB 31604.49-2016 |  |
|  | 2 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016或 GB 31604.49-2016 |  |
| 不锈钢餐厨具 | 1 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 4 | 铬（Cr）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.25，或GB 31604.49-2016第二部分 | 仅不锈钢检测（马氏体不锈钢除外） |
|  | 5 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.33，或GB 31604.49-2016第二部分 | 仅不锈钢检测 |
|  | 6 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 |  |
| 不锈钢容器 | 1 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
| 不锈钢容器 | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 4 | 铬（Cr）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.25，或GB 31604.49-2016第二部分 | 仅不锈钢检测（马氏体不锈钢除外） |
|  | 5 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.33，或GB 31604.49-2016第二部分 | 仅不锈钢检测 |
|  | 6 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 |  |
| 食品用铝制品及容器 | 1 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |  |
|  | 4 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 |  |
| 食品烘焙用橡胶制品 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.11-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.11-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 感官要求 | GB 4806.11-2016 | GB 4806.11-2016 |  |

注：需提供产品的标识或符合性声明。

检验应注意的问题：

（一）被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

（二）若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

（三）检测微生物指标应采用未开封的样品,分装、已拆封样品不检测微生物指标。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

六、异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

（一）对不合格项目复检时，采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

（二）不进行复检情况：

1.被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

2.产品微生物指标不合格；

3.法律、法规规定不得复检的其他情况。